JC-04-2002

落锤实验机操作规程

- 将落锤实验机放置在平直的水泥地面上，用吊线法，通过调整底座螺钉，使立柱处于沿垂状态。

- 用机械加工的方法，截取试件型材300±55mm的试件10个，防入低温箱内，-10±1℃条件下放置4h以后立即测试，试验在标准环境（23±2℃）中进行，10S内完成。

- 将试样可见面向上放入支撑距离为200mm的两支点上，将吸锤开关转向无磁一边，使落锤垂直通过导管落到试件中心位置，落锤高度外门外窗户1m、内门内窗0.5m，多件试验，重复第3条程序规定内容即可完成。