塑料门窗产品质量入库批检记录表

| 序号 |  | 项目分类 |  | 项目名称 |  | 技 术 要 求 | 检 查 结 果 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 |  | 关键 项目 |  | 角强度（N） |  | 主型材角强度平均值不低于3000N，最小值不低于平均值的70%。 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 主 要 项 目 |  | 五金配件安装 |  | 安装位置正确牢固，数量齐全；五金配件的安装螺钉不准有滑扣现象；受力五金配件应与增强钢件牢固连接。 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 增强型钢 |  | 该项应符合JG/3017，JG/3018的规定要求，有以下任一情况出现时，该项目为不合格。 - 未按标准规定放置增强型钢。2.增强型钢壁厚小于1.2mm。 3.增强型钢未经防锈处理。 4.一个窗上增强型钢距型材端头距离有三处（含）以上超过100mm，或1处超过150C 5.一个窗上有三处（含）以上增强型钢紧固件少于3个。 6.一个窗上有三处（含）以上增强型钢型钢紧固件间距大于300mm，或有1处（含）以上大于400mm。 7.增强型钢与型材最大配合间隙超过3.5mm。 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 门窗扇开关 |  | 启闭力： 平开门窗平铰链不大于80N，滑撑铰链不小于30N不大于80N 推拉门窗小于100N门窗扇启闭时不得有影响正常功能的碰擦。 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 一 般 项 目 |  | 外形高、宽尺寸公差（△H、△B） |  | 平开、推拉门≤2000mm，H、△B≤±2.0mm；＞2000mm，H、△B≤±3.5mm 平开、推拉窗≤1500mm，H、△B≤±2.5mm；＞1500mm，H、△B≤±3.5mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 对角线尺寸之差（△L） |  | ＜3.0mm│△L│=L1-L2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 框扇相邻构件装配间隙 |  | ≤0.5mm超差处不多于五处，最大间隙不得大于1mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 相邻构件同平面度 |  | ≤0.5mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 平开门窗框扇铰链部位配合间隙C允许偏差 |  | C+21.0mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 框扇搭接量b（b≥8mm）允许偏差 |  | 平开门窗 B+2.50mm;推拉门窗 b+1.5-2.5mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 密封条及安装 |  | 密封条质量符合GB12002的规定要求,安装后不允许出现下列情况: - 密封条易脱出2.接口处出现1mm以上缝隙 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 压条安装质量 |  | 同时出现下列二种（含）以下情况时该项为不合格 - 压条在转角无法固定。2.同边压条对接一处。 3.转角处有三处对按间隙大于1mm；或有一处最大间隙大于2mm。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 外 观 |  | 同时出现下列三种(含)以下情况时,本项目为不合格 - 型材有明显色差。2.型材有明显裂纹、气泡。 3.三处焊缝高于型材平面0.1mm或低于0.5mm。 4.划伤累积总长度超过1000mm。5.擦伤累积总面积超过400mm。 |  |  |  |  |  |  |  |