塑料门窗产品检验记录表

| 序号 | 项目分类 | 项 目 名称 | 技 术 要 求 | 检测器具及方法 | 检 查 结 果 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | 关键 项目 | 角强度（N） | 主型材角强度平均值不低于3000N，最小值不低于平均值的70%。 | 角强度测试仪，抽取一种主型材的五个焊角试样测试 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 主 要 项 目 | 五金配件安装 | 安装位置正确牢固，数量齐全；五金配件的安装螺钉不准有滑扣现象；受力五金配件应与增强钢件牢固连接。 | 螺丝刀，手试，目测 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 增强型钢 | 该项应符合JG/3017，JG/3018的规定要求，有以下任一情况出现时，该项目为不合格。 - 未按标准规定放置增强型钢。 2.增强型钢壁厚小于1.2MM。 3.增强型钢未经防锈处理。 4.一个窗上增强型钢距型材端头距离有三处（含）以上超过100MM，或1处超过150MM 5.一个窗上有三处（含）以上增强型钢紧固件少于3个。 6.一个窗上有三处（含）以上增强型钢型钢紧固件间距大于300MM，或有1处（含）以上大于400MM。 7.增强型钢与型材最大配合间隙超过3.5MM。 | 钢板尺，卡尺，手枪钻，φ3钻头，手试，目测，卡尺检测增强型钢与型材内腔配合间隙。手枪钻、φ3钻头检查增强型钢放置情况。 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 门窗扇开关 | 启闭力： 平开门窗平铰链不大于80N，滑撑铰链不小于30N不大于80N推拉门窗小于100N门窗扇启闭时不行有影响正常功能的碰擦。 | 0-150N弹簧秤，每个扇测三次，取平均值，手试。 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 一 般 项 目 | 外形高、宽尺寸公差（△H、△B） | 平开、推拉门≤2000MM，H、△B≤±2.0MM ＞2000MM，H、△B≤±3.5MM 平开、推拉窗≤1500MM，H、△B≤±2.5MM ＞1500MM，H、△B≤±3.5MM | 钢卷尺,测试件外框两相对外端面,测量部位距端部100MM |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 对角线尺寸之差（△L） | ＜3.0MM │△L│=L1-L2 | 钢卷尺、φ20MM园柱。测内角 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 框扇相邻构件装配间隙 | ≤0.5MM 超差处不多于五处，最大间隙不得大于1MM | 塞尺 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 相邻构件同平面度 | ≤0.5MM | 游标卡尺或深度尺，测门窗大面 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 平开门窗框扇铰链部位配合间隙C允许偏差 | C+21.0MM | 塞尺 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 框扇搭接量b（b≥8mm）允许偏差 | 平开门窗 B+2.50mm 推拉门窗 b+1.5-2.5mm | 卡尺或深度尺,测窗扇高度,宽度中点处 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 密封条及安装 | 密封条质量符合GB12002的规定要求,安装后不允许出现下列情况: - 密封条易脱出 2.接口处出现1MM以上缝隙 | 目测,手试 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 压条安装质量 | 同时出现下列二种(含)以下情况时,本项为不合格 - 压条在转角无法固定。 - 转角处有三处对按间隙大检1MM；或有一处最大间隙大于2MM。 3.同边压条对接一处。 | 钢板尺、深度尺、目测、测量 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 外观 | 同时出现下列三种(含)以下情况时,本项目为不合格 1.型材有明显色差。2.型材有明显裂纹、气泡。 3.三处焊缝高于型材平面0.1MM或低于0.5MM。 4.划伤累积总长度超过1000MM。5.擦伤累积总面积超过400MM。 | 目测 |  |  |  |  |  |  |