关键工序工艺质量控制点

| 类别 | 工序名称 | 控制指标 | 控 制 方 法 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # B | 焊 接 | - 角强度平均值不小于3000N，角强度最小值不低于平均值的70%。 - 焊角90°偏差不大于15′。 | 一.合理调整焊接工艺条件 - 焊接熔融温度240°C-250°C - 熔融时间25-30S - 夹紧压力0.5Mpa - 焊接压力0.2-0.3Mpa 5对接时间40-50S 二．焊接系数 - 焊接系数是焊缝焊接质量的保证，焊接系数应大于0.7。 三．焊接余量 - 将两根约300mm长的型材，一端锯切成45°角，按正常生产工艺条件彼此焊接牢，然后精确测量焊接后与焊接前尺寸数值，其差值即为焊接余量。 四．随时清除焊板上前一次焊后的残留物及更换焊布，防止对焊角处产生不良影响。 五．正确调整定位靠板角度和位置及模板垫块位置。 | 1.用角强度测试仪实验焊角强度。 - 用万能角度尺量焊角偏差。 |