关键工序工艺质量控制点

| 类别 | 工序名称 | 控 制 指 标 | 控 制 方 法 | 控 制 手 段 | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # A | 下 料 工 序 | - 长度L a当L＞3000时△L=±1.0 b当L＜3000时△L=±0.5 - 断面角两端垂直度偏差△L=±15′。 - 切割断面应干净，平整无切痕，无毛刺。 - 端面粗糙度25′ - 型材外观不准有碰，拉划伤。 - 设备完好 - 依据文件。 | - 当L＞3000时，将定位块置于L+0.5位置，当L＜3000时，将定位块置于L+0.5位置，以保证加工尺寸在允许误差范围之内。 - 调整锯片角度，并且能够有效地制动，使其保证在有效的角度工作。 - 调整锯片转速和锯片直径达到切割塑料型材所需要的转速。 - 工作时要使汽动排屑装置处于工作状态，台面使用吹风和刷子清扫干净。 - 装上型材，用装置防止其倾斜和翻转。 - 双角锯有合格证，设备完好。 - 工序卡放于操作台前。 | - 要调整锯床的长度，控制过长的型材，可用单头锯，用HM锯片高速切割，长度不够的型材可再用于较短的尺寸要求的型材，既在切割型材时总是先从长的尺寸开始。 - 工作前检查角度辅助装置是否正常，若切割角度不准确，则应检查锯片装置或工件固定是否正确。 - 当锯片磨损过大时要调整或更换锯片。 - 保持工作台及轨道上清洁无杂物。 - 同一规格尺寸的型材逐件要检查，合格后方可继续下料。 - 有岗位责任及设备操作规程。 | - 用钢卷尺测量其长度误差。 - 用角度尺或直尺测量端面垂直度。 - 目测切割端面。 - 目测外观。 - 班组长监管。 |