现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表

GB50204—2002

(I)                             　010603□□

020105□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  | 贺兰东方嘉苑三期御景世家18＃楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  | 基础分部 |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  | -轴基础底板 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | 宁夏石元建筑工程公司三分公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  | 张志芳 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  | DB64/266-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设） 单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 外观质量 |  |  |  |  |  | 第8.2.1条 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 避免隔离剂沾污 |  |  |  |  |  | 第8.3.1条 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 外观质量一般缺陷 |  |  |  |  |  | 第8.2.2条 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 轴线位置 （㎜） |  |  | 基础 |  |  | 15 |  | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 |  |
|  |  |  |  |  | 独立基础 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 墙、柱、梁 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 剪力墙 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 垂直度（㎜） |  | 层高 | ≤5M |  |  | 8 |  | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 |  |
|  |  |  |  |  | ＞5M |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 全高（H） |  |  |  | H/1000且≤30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 标高（㎜） |  | 层高 |  |  |  | ±10 |  | 9 | 7 | 8 | -7 | -8 | -9 | -7 | -8 | -9 | -8 |  |
|  |  |  |  | 全高 |  |  |  | ±30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 截面尺寸 |  |  |  |  |  | +8，-5 |  | 7 | 7 | -4 | -3 | -4 | -3 | 7 | 7 | 6 | 8 |  |
|  | 6 | 电梯井 |  | 井筒长、宽对定位中 心线（㎜） |  |  |  | +25，0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 井筒全高（H） 垂直度（㎜） |  |  |  | H/1000且≤30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 表面平整度（㎜） |  |  |  |  |  | 8 |  | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |  |
|  | 8 | 预埋设施中心线位置（㎜） |  | 预埋件 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 预埋螺栓 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 预埋管 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 预留洞中心线位置（㎜） |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 主控项目合格，一般项目符合规范规定 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

银川地区建设工程质量监督站