中华人民共和国建筑工业行业标准

聚氯乙烯（PVC）门窗合页（铰链）

JG/T  125-2000

1范围

本标准规定了聚氯乙烯（PVC）门窗合页（铰链）（以下简称合页）的产品分类和型号、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于聚氯乙烯（PVC）门窗用合页（铰链）。

2引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文，本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T905-1994   冷拉圆钢、方钢、六角钢尺寸、外形、重量及允许偏差

GB/T2828-1987  逐批检查计数抽样程序及抽样表（适用于连续批的检查）

GB/T2829-1987  周期检查计数抽样程序及抽样表（适用于生产过程稳定性的检查）

GB/T5237-1993  铝合金建筑型材

GB/T9286-1998  色漆和清漆   漆膜的划格试验

GB/T9438-1999  铝合金铸件

GB/T16746-1994 锌合金铸件

QB/T3826-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验 中性盐雾试验（NSS）法

QB/T3832-1999  轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价

QB/T3833-1999  轻工产品铝或铝合金氧化处理层的测试方法

3分类及型号

3、1分类

合页有下列四种型式。

- 页片式合页（见图1）；

- 分体式合页（见图2）；

- 马鞍式合页（见图3）；

- 角部合页（见图4）。

图1  页片式合页示意图

图2  分体式合页示意图

图3  马鞍式合页示意图

图4  角部合页示意图

3、2产品型号

3、2、1代号

- 名称代号（见表1）；

表1  名称代号

| 名称 | 代号 |
| --- | --- |
| 窗合页 | SCJ |
| 门合页 | SMJ |
| 纱窗合页 | SSJ |

- 性代号（见表2）；

表2  特性代号

| 名称 | 型式代号 | 部位代号 |
| --- | --- | --- |
| 页片式合页 | 01 |  |
| 分体式合页 | 02 |  |
| 马鞍式合页 | 03 |  |
| 左角部合页 | L | 上T 中M 下B |
| 右角部合页 | R |  |

- 主参数代号（见表3）。

表3  主参数代号

| 代号 | 承载能力kg | 代号 | 承载能力kg | 代号 | 承载能力kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 015 | 15≤·＜20 | 040 | 40≤·＜50 | 080 | 80≤·＜100 |
| 020 | 20≤·＜30 | 050 | 50≤·＜60 | 100 | 100≤·＜130 |
| 030 | 30≤·＜40 | 060 | 60≤·＜80 | 150 | ≥130 |

3、2、2标记

- 标记方法

·

主参数代号

特性代号

名称代号

- 标记示例

塑料窗马鞍式合页，最小承载60kg。

标记为：SCJ·03 060

塑料窗左上角部合页、最小承载80kg。

标记为：SCJ·LT080

4要求

4、1材料

4、1、1座和活页应选用GB/T700中的Q235碳素钢，GB/T16746规定中的ZznA14CulMg、GB/T9438中的ZASil2和GB/T5237中的6063T5。

4、1、2轴应选用GB/T905中的Q235碳素钢。

4、1、3轴套、盖帽应选用尼龙1010。

4、1、4表面喷涂涂料应选用聚酯型粉末涂料。

4、2外观

4、2、1喷涂表面色泽均匀一致，不应有气泡、流挂、脱落、堆漆、桔皮等缺陷。

4、2、2氧化层表面应均匀，不应有泛黄、露底、烧焦等缺陷。

4、2、3表面不应有飞边、毛刺等缺陷。

4、3性能

4、3、1耐蚀性

金属镀层耐腐蚀等级应达到96h8级。

4、3、2膜厚度

表面阳极氧化膜厚度不应小于15μm。

4、3、3涂层附着力

涂层的附着力不应低于1级。

4、3、4径向间隙

页片式、分体式、马鞍式合页轴与轴套径向间隙≤0.10mm，角部合页轴与轴套径向间隙≤0.50mm。

4、3、5角部合页的铆接牢固可靠，可调铆钉调整扭矩范围为：3~10N·m。

4、3、6角部合页调整范围要求

- 上部合页：宽度方向±2.0mm；垂直于墙壁方向±1.0mm；

- 中间合页：垂直于墙壁方向±1.0mm；

- 下部合页：宽度方向±2.5mm；垂直于墙方向±1.0mm；高度方向±2.0mm。

4、3、7承重级

合页按表4相应的承重级试验后，无永久变形，不应开裂。

表4  承重级

| 承重级 | 量大承重N | 是大承载力矩N·m | 承重级 | 量大承重N | 是大承载力矩N·m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 747.5 | 523.3 | 60 | 1040 | 728 |
| 20 | 780 | 546 | 80 | 1170 | 819 |
| 30 | 845 | 591.5 | 80 | 1300 | 910 |
| 40 | 910 | 637 | 130 | 1495 | 1046.5 |
| 50 | 975 | 682.5 |  |  |  |

4、3、8反复启闭

按表5不同等级所规定的次数作启闭试验后，扇下垂量不大于3mm，能正常启闭，试件无严重变形或损坏。

表5  反复启闭试验次数表

| 等级 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 反复启闭次数，万次 | ≥5 | ≥3 | ≥1.5 |

5试验方法

5、1外观

在自然光源下距件400~500mm进行目测。

5、2耐蚀性

对金属镀层和化学处理层按QB/T3826；对试样的耐腐蚀能力进行检验，按QB/T3832进行评价。

5、3膜厚度

按QB/T3833对氧化膜厚度进行测定。

5、4涂层附着力

表面喷涂层的检验：制做50mm×100mm厚2mm与被检验产品同等材质、同等工艺条件的试件，按GB/T9286进行测定。

5、5径向间隙

选用示值为0.02mm的游标卡尺进行间隙量检验。

5、6铆钉扭矩

角部合页可调铆钉调整扭矩按图5所示方法检验。

图5  调整扭矩检验示意图

5、7角部合页调整范围

选用示值为0.02mm的游标卡尺测量调整前后尺寸之差值。

5、8承载级

将一组合页装在模拟门窗上开启90°，按承重级表4中的最大承载力矩施力15 min，进行检验。

5、9反复启闭

将一组合页装在模拟门窗上开启90°进行反复启闭试验。每转动1000次，检查窗扇下垂直、窗扇的正常启闭能力、试件是否有严重变形或损坏。

6检验规则

产品检验分出厂检验和型式检验两种。

产品须经检验合格并附合格证后方能出厂。

6、1出厂检验

6、1、1产品出厂检验在型材检验合格有效期内进行。

6、1、2出厂检验按GB/T2828规定，抽样采用正常检查一次抽样方案，检查水平为II，合格质量水平AQL值按表6规定。

6、2型式检验

6、2、1有下列情况之一时，应进行型式检验：

- 新产品或老产品转厂生产的试验定型鉴定；

- 正式生产后，当结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

- 正常生产时，每年检测一次；

表6  出厂检验抽样表

| 序号 | 检验项目 | 本标准条款 | 不合格类别 | AQL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 4、2、1 | C | 6.5 |
| 2 |  | 4、2、2 |  |  |
| 3 |  | 4、2、3 |  |  |
| 4 | 性能 | 4、3、2 | B | 4.0 |
| 5 |  | 4、3、4 |  |  |
| 6 |  | 4、3、5 |  |  |

- 产品停产一年以上再恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

- 国家质量监督机构或合同规定要求进行型式检验时。

6、2、2型式检验按GB/T2829规定，抽样采用一次抽样方案，判别水平为II，不合格质量水平RQL按表7规定。

表7  型式检验抽样表

| 序号 | 检验项目 | 本标准条款 | 不合格类别 | RQL | Ac Re |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性能 | 4、3、7 | C | 65 | 1 2 |
| 2 |  | 4、3、1 |  |  |  |
| 3 |  | 4、3、3 | B | 40 | 1 2 |
| 4 |  | 4、3、6 |  |  |  |

7标志、包装、运输及贮存

7、1标志

7、1、1产品应有商标或厂名标志

7、1、2产品包装应标有产品名称、型号或标记、商标、等级、数量、质量、体积、出厂日期、厂名。

7、2包装

7、2、1产品应有塑料密封内包装，避免互相磨擦。

7、2、2包装中应有检验员签证的产品合格证。

7、3运输

产品在运输中应避免冲击、挤压、雨淋、受潮。

7、4贮存

产品贮存在无腐蚀性介质、空气流通、相对湿度小于85%的仓库中。