- 中华人民共和国国家标准

- GB/T 8814-1998

门、窗框用硬聚氯乙烯（PVC）型材

代替GB8814-88

Unplasticized polyvinyl chloride(PVC)profiles

For the frames of doors and windows

1 范围

- 本标准规定了以聚氯乙烯树脂为主要原料，经挤出成型的门、窗框用型材（以下简称型材）的技术要求、试验方法、检难规则、标志、包装、运输、贮存。

- 本标准适用于门、窗框用硬聚氯乙烯型材。

- 2 引用标准

- 下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

- GB250-84 评定变色用灰色样卡

- GB/T1040-92 塑料拉伸性能试验方法

- GB/T1633-79 热塑性塑料软化点（维卡）试验方法

GB/T2406-93 塑料燃烧性能试验方法 氧指数法

GB/T2828-81 逐批检查计数抽样程序及抽样表（适用于连续批的检查）

GB 2918-82  塑料试样状态调节和试验的标准环境

GB/T3618-83 塑料自然气候曝露试验方法

GB/T9341-88 塑料弯曲性能试验方法

GB/T9342-88 塑料洛氏硬度试验方法

GB/T9344-88 塑料氙灯光源曝露试验方法

ISO179:1993 塑料摆锤式冲击强度测定方法

3 技术要求

3.1分类

型材分类见表1。

表 1

| 类 别 | 代 号 | 用 途 |
| --- | --- | --- |
| 外门、外窗框 | A | 暴露于建筑物外侧的门框、窗框 |
| 内门、内窗框 | B | 不暴露于建筑物外侧的门框、窗框 |

3.2 外观与颜色

型材表面应平滑，不允许有袭纹及影响使用的杂质和凹凸不平缺陷。型材一般为白色，色泽应均匀一致，其他颜色与用户协商而定。

3.3尺寸偏差

尺寸偏差见表2。

表2                              mm

| 项目名称 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 长 度 | +10 0 |
| 断面尺寸 | ±0.5 |
| 压边、装配部位配合 | ±0.3 |
| 壁 厚 | ±0.2 |
| 弯 曲 度 | ±2.0 |

3.4质量

型材单位长度的质量偏差应小于规定值的5%

3.5 物理机械性能

物理机械性能应符合表3的规定。

表3

| 序 号 | 项 目 |  |  |  | 指 标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬度，HRR |  |  | ≥ | 85 |  |
| 2 | 拉伸屈服强度，MPa |  |  | ≥ | 37 |  |
| 3 | 断裂伸长率，% |  |  | ≥ | 100 |  |
| 4 | 弯曲弹性模量，MPa |  |  | ≥ | 1960 |  |
| 5 | 低温落锤冲击，破裂个数 |  |  | ≤ | 1 |  |
| 6 | 维卡软化点， |  |  | ≥ | 83 |  |
| 7 | 加热后状态 |  |  |  | 无气泡、裂痕、麻点 |  |
| 8 | 加热后尺寸变化率，% |  |  |  | ±2.5 |  |
| 9 | 氧指数，% |  |  | ≥ | 38 |  |
| 10 | 高低温反复尺寸变化率，% |  |  |  | ±0.2 |  |
| 11 | 简支梁冲击强度kJ/m2 ≥ |  | 23℃±2℃ -10℃±1℃ |  | A类 40 15 | B类 32 12 |
| 12 | 耐候性 | 简支梁冲击强度 kJ/m2 ≥ |  |  | A类 | B类 |
|  |  |  |  |  | 28 | 22 |
|  |  | 颜色变化，级 ≥ |  |  | 3 |  |

4 试验方法

4.1状态调节和试验环境

按GB2918规定的标准环境及正常偏差范围进行调节，调节时间不少于24h，并在此条件下进行试验。

4.2试样

试样从型材上截取。

4.3外观和颜色

在自然光线下目测。

4.4弯曲度

取三段1m长型材作试样，将试样的侧边平行放在平台的面上，用塞尺测量试样底边与平台的最大距离。

4.5尺寸偏差

长度偏差用精度为1mm的量具测量，其他尺寸偏差用精度为0.02mm的游标卡尺或具有同等或更高精度的量具测量。

4.6硬度

按GB/T9342的规定进行测试。采用三层叠加试样。

4.7拉伸强度、断裂伸长率

按GB/T1040的规定进行测试，试样采用I型，拉伸速度选用10mm/min。

4.8弯曲弹性模量

按GB/T9341的规定进行测试。

4.9简支梁冲击强度

按ISO179的规定进行测试。

4.9.1试样采用双V型缺口，长（L）80mm±2mm，宽（b）10.0mm±0.2mm，缺口曲率半径 0.20mm±0.05mm，缺口剩余宽度（bN）6.0mm±0.2mm。

4.9.2试验条件

试样跨距62+0.50mm，冲击方式见图1。

- 常温冲击

试样在23℃±2℃条件下进行试验。

- 低温冲击

试样在-10℃±1℃条件下至少放置2h，然后在23℃±2℃条件下进行试验，10s内完成。

4.9.3冲击后不论试样是断裂还是弯曲穿过，能量示值均为有效。

4.10低温落锤冲击试验

4.10.1原理

落锤冲击试验采用通过法。

4.10.2试样制备

用机械加工的方法截取型材300mm±5mm，每组试样10个。

4.10.3 试验设备

落锤冲击验机。落锤质量1000g±40g，锤头半径25mm±2mm。试样支撑物见图2。

图1                    图2

4.10.4试验条件

将试样在-（10±1）℃条件下放置4h后，开始测试。试验在标准环境（23℃±2℃）中10s内完成。

4.10.5试验步骤

将试样任一可见面向上放在两支撑物上，使落锤冲击在试样中心位置上。落锤高度A类为1m，B类为0.5m。

4.11维卡软化点

按GB1633-79的规定中A法进行试验。试样承受的静负载G=9.81＋0.490N。

4.12加热后状态

4.12.1试样制备

电热鼓风烘箱。

4.12.2试验步骤

将试样水平置于150℃±3℃电热鼓风烘箱内撒有滑石粉的玻璃板上，30min后连同玻璃板取出冷却至室温，目测观察是否出现气泡、袭纹或麻点。

4.12.3加热后尺寸变化率

4.13试样制备

用机械加工的方法，截取型材长200mm±5mm，试样数量3个。

4.13.1试验设备

电热鼓风烘箱。

4.13.2试验设备

电热鼓风烘箱。

4.13.3试验步骤

在每个试样可见面中部划两条间距为180mm的标线，精确至0.1mm。将其平放于100℃±3℃的电热鼓风烘箱内撒有滑石粉的玻璃板上，1h后连同玻璃板取出，冷却至室温。测量标线间距离，精确0.1mm。

4.13.4结果和表示

加热后尺寸变化率按式（1）计算：

ΔL=(L1-L0)/L0×100……………….(1)

式中：ΔL—— 加热后尺寸变化率，%；

L0 —— 加热前试样标线间距离,mm；

L1 —— 加热后试样标线间距离，mm。

4.14氧指数

按GB/T2406的规定进行。

4.15耐候性

按GB/T3680的规定塑料自然气候曝露试验时，A类试验时间为12个月，B类为8个月。按GB/T9344的规定进行塑料氙灯光源曝露试验时，A类试验时间为1000h,B类为500h，第120min降雨时间为18min，黑板温度为63℃±3℃。

4.15.1简支梁冲击试验

试样从型材的可视面上截取，试样的制备及试验应符合4.9的规定，冲击时应使试样的被辐照面背对冲头（见图1）。

4.15.2颜色变化

按GB250的规定测试

4.16高低温反复尺寸变化

4.16.1试样制备

用机械加工的方法截取型材长500mm±5mm，试样数量3个。

4.16.2试验设备

电热鼓风烘箱、冰箱。

4.16.3 试验步骤

在每个试样可见面的中部划两条间距为450mm的标线，进行高低温反复5次的试验。如下所示：

23℃±2℃→-20℃±3℃→23℃±2℃→63℃±3℃

1h				6h			1h		16h

然后在23℃±2℃温度下放置12h以上，测定标线间距离，精确至0.1mm。

4.16.4结果和表示

高低浊反复尺寸变化率按式（2）计算：

ΔL=(L1-L0)/L0×100……………….(1)

式中：ΔL—— 高低温反复尺寸变化率，%；

L0 —— 试验前标线间距离,mm；

L1 —— 试验后标线间距离，mm。

5 检验规则

5.1检验分类

5.1.1出厂检验

出厂检验以批为单位，检验项目表2及表3中的2、3、5、7、8项。

5.1.2型式检验

型式检验项目为技术要求全部内容。

有下列情况之一，应进行型式检验：

- 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

- 正式生产后，如原材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

- 正常生产时每三个月进行一次检验（耐候性指标除外）；

- 政党生产每三年进行一次耐候性检验；

- 产品长期停产后，恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

- 国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。

5.2抽样与组批

5.2.1组批

以同一原料、工艺、配方、规格，连续生产不超过一个月，产量不超过20t的型材为一批。

5.2.2 抽样

5.2.2.1 外观、颜色及尺寸检验按GB/T2828规定，采用正常检查一次抽样方案，取一般检查水平I，合格质量水平AQL6.5，见表4。表4中Ac、Re以不合格品计。

表4                     单位：根

| 批量范围 N | 样本大小 n | 合格判定数 Ac | 不合格判定数 Re |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤25 | 3 | 0 | 1 |
| 26-50 | 5 | 1 | 2 |
| 51-90 | 5 | 1 | 2 |
| 91-150 | 8 | 1 | 2 |
| 151-280 | 13 | 2 | 3 |
| 281-500 | 20 | 3 | 4 |
| 501-1200 | 32 | 5 | 6 |
| 1201-3200 | 50 | 7 | 8 |
| 3201-10000 | 80 | 10 | 11 |

5.2.2.2 物理机械性能检验，从每批中随机任意抽取产品3根，总数不少于12m，每个项目应分别从3根产品上截取。

5.3 判定规则

5.3.1合格项的判定

5.3.1.1外观与尺寸的判定

外观与尺寸检验结果按表4规定进行判定。

5.3.1.2物理机械性能的判定

物理机械性能测试结果中，若有不合格项时，应从原批中随机抽取双倍样品，对该项目进行复验，复验结果全部合格，则物理机械性能合格。

5.3.2合格批的判定

外观、尺寸、物理机械性能检验结果全部合格，则判整批合格。

6 标志、包装、运输、贮存

6.1标志

每件产品外包装应具有下列标志：采用的标准号、商标、生产单位名称、地址、产品批号、型号、合格证。

6.2包装

型材应捆紧扎牢，用塑料薄膜或其他材料包装。

6.3运输

运输时应避免重压，防晒防雨，轻装轻卸。

6.4贮存

产品应贮存在阴凉、通风的库房内，平整堆放，堆高不超过1m,距离热源不小于1m。