中华人民共和国国家标准

PVC塑料窗力学性能、耐候性技术条件（节录）

GB 11793.2-89

- 技术要求

3.1  窗用型材应符合GB 8814门、窗框用硬聚氯乙烯（PVC）型材的要求。

3.2  各类塑料窗的力学性能检测项目按表1规定进行，其力学性能应满足表2所列的要求。

表1 各类塑料窗的力学性能检测项目

| 窗 的 种 类 |  |  | 模拟非正常受力 |  |  |  | 窗撑和开启限位器 | 窗的 开关力 | 开关疲劳 | 大力关闭 | 角强度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 悬端吊重 | 翘曲或弯曲 | 扭曲 | 对角线变形 |  |  |  |  |  |
| 平开窗 | 垂直轴 | 内开 | √ | √ | — | — | — | √ | √ | √ | √ |
|  |  | 外开 | √ | √ | — | — | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 滑轴平开窗 |  | √ | √ | — | — |  | √ | √ | √ | √ |
| 悬 窗 | 上 悬 窗 |  | — | √ | — | — | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 中 悬 窗 |  | — | √ | — | — | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 下 悬 窗 |  | — | √ | — | — | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 立 转 窗 |  | √ | √ | — | — | √ | √ | √ | √ | √ |
| 推拉窗 | 左右推拉窗 |  | — | √ | √ | √ | √ | √ | √ | — | √ |
|  | 上下推拉窗 |  | — | √ | √ | — | √ | √ | — | — | √ |

注：“√”符号表示应检测的项目。

表2  塑料窗的机械力学性能要求

| 序 号 | 性 能 项 目 |  | 技 术 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗开、关过程中移动窗扇的力 |  | 不大于50N |
| 2 | 悬端吊重 |  | 在500N力作用下，残余变形应不大于3mm,试件应不损坏，仍保持使用功能。 |
| 3 | 翘曲或弯曲 |  | 在300N力作用下，允许有不影响使用的残余变形，试件不允许破裂，仍保持使用功能 |
| 4 | 扭 曲 |  | 在200N力作用下，试件不允许损坏，不允许有影响使用功能的残余变形 |
| 5 | 对角线变形 |  |  |
| 6 | 开关疲劳 | 平开窗 | 开关速度为10-20次/min，经不少于一万次的开关，试件及五金不应损坏，其固定处及玻璃压条不应松脱 |
|  |  | 推拉窗 |  |
| 7 | 大力关闭 |  | 经模拟7级风连续开关10次，试件不损坏，仍保持原有开关功能 |
| 8 | 窗撑试验 |  | 能支持200N力，不允许移位，联接处型材不应破裂 |
| 9 | 开启限位器 |  | 10N力10次，试件不应损坏 |
| 10 | 角 强 度 |  | 平均值不低于3000N，最小值不低于平均值的70% |

3.3  耐候性

耐用候性试验方法分以下三类：人工老化试验、自然耐候性试验以及整樘塑料窗耐候性试验。一般情况下，进行人工加速老化或自然耐候性试验即可，当需检验具休使用条件下的耐候性时，则做整窗试验。

3.3.1  人工加速老化

外窗用型材人工老化应不少于1000h；

内窗用型材人工老化应不少于500h；

老化柏外观、变退色及冲击强度应符合表3要求。

3.3.2  自然老化性能

试验方法按GB 3681，曝晒两年后其性能应符合表3要求。

3.3.3  在实际使用条件下整窗自然耐候性

窗在建筑物上使用两年后，其性能应符合表3的要求。

表3  老化后型材外观、变退色及冲击强度的要求

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 外观 | 无气泡、裂纹等 |
| 变褪色 | 不应超过3级灰度 |
| 冲击强度保留率 | 简支梁冲击强度保留率不低于70% |