中华人民共和国建筑工业行业标准

聚氯乙烯（PVC）门窗执手

JG/T  124-2000

1范围

本标准规定了聚氯乙烯（PVC）门窗执手（以下简称执手）的定义、产品分类及型号、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

2引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T905-1994    冷拉圆钢、方钢、六角钢尺寸、外形、重量及允许偏差

GB/T1804-1992   一般公差   线性尺寸的未注公差

GB/T2828-1987   逐批检查计数抽样程序及抽样表（适用于连续批的检查）

GB/T2829-1987   周期检查计数抽样程序及抽样表（适用于生产过程稳定性的检查）

GB/T9286-1998   色漆和清漆   漆膜的划格试验

GB/T9438-1999   铝合金铸件

GB/T16746-1994  锌合金铸件

QB/T3826-1999   轻工产品金属镀层和化学处理层耐腐蚀试验结果的评价

QB/T3832-1999   轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价

QB/T3833-1999   轻工产品铝或铝合金氧化处理层的测试方法

3定义

本标准采用下列定义

3、1执手

带可施力手柄，对门窗起开、关作用的一种装置。

3、2弹力点

在手柄转动过程中，对手柄转动产生阻滞和定位作用的位置。

4分类及型号

4、1分类

本标准有下列四种型式，各构件名称分别图示如下。

- 直柄插入式，见图1。

- 弯柄插入式（分左、右弯柄两种），见图2。

- 直柄旋压式（色左、右直柄旋压式两种），见图3。

- 弯柄旋压式（分左、右弯柄旋压式两种），见图4。

图1  直柄插入式执手结构示意图

图2   弯柄插入式执手结构示意图

图3  直柄旋压式执手结构示意图

图4  弯柄旋压式执手结构示意图

4、2型号

4、2、1代号

- 名称代号

塑料窗用执手         SCZ

塑料门用执手         SMZ

- 特性代号

  - 第一位字母代表对手柄有无锁定功能：Y有锁定功能；W无锁定功能。

  - 第二位字母为外形功能代号，见表1。

表1   外形功能代号表

| 代号 | A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能 | 直柄 插入式 | 直柄左 旋压式 | 直柄右 旋压式 | 弯柄左 插入式 | 弯柄右 插入式 | 弯柄左旋压式 | 弯柄右 旋压式 |

- 主参数代号

基座宽度、方轴长度、执手高度以实际尺寸标记，单位为mm。

4、2、2标记

- 标记方法

·         ×     ×

执手高度

方轴长度    主参数代号

基座宽度

特性代号

名称代号

- 标记示例

塑料窗用无锁左弯柄插入式基座宽度16mm，方轴长度40mm，执手高度35mm的执手。

标记：SCZ·WD16×40×35

5要求

5、1材料

5、1、1手柄应采用GB/T16746规定中ZznA14CulMg和GB/T9438中的XalSi12以及强度不低于上述材料的金属材料。

5、1、2基座应采用与手柄相同的材料或机械性能不低于聚甲醛的工程塑料。

5、1、3方轴应采用GB/T905中的Q235冷拉方钢。

5、1、4表面粉末喷涂涂料应用聚脂型（不含改性聚酯）粉末涂料。

5、2外观

5、2、1产品安装后外露表面不应有明显划痕、砂眼、凹坑等缺陷。

5、3尺寸偏差

5、3、1未注公差尺寸的极限偏差按GB/T1804规定的m级。

5、3、2方轴尺寸应采用70-0.05mm×70-0.05mm。

5、4性能

5、4、1耐蚀性

金属镀层耐腐蚀等级应达到72h8级。

5、4、2膜厚度

表面阳极氧化膜厚度应不小于AA15μm。

5、4、3涂层附着力

涂层的附着力不低于1级。

5、4、4配合功能

- 执手在设定定位位置时，手柄中心线与标准轴线夹角不大于2°。

- 锁芯在锁闭位置时起锁住作用，启闭灵活可靠。

- 盖片与基座配合紧密，不得松动或自行脱落。

5、4、5转动力

转动手柄，非弹力点转动力矩0.2~0.5N·m，弹力点转动力矩0.7~1N·m。

5、4、6拉力

在600N拉力作用下，手柄转动功能正常，部件无损坏。

5、4、7反复启闭

按表2不同等级所规定次数和实际开、关角度进行往复转动，经试验后仍满足在离转动轴心100mm处手柄轴向旷动量La小于5mm。

表2  反复启闭试验次数表

| 等级 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 反复启闭次数，万次 | ≥5 | ≥3 | ≥1.5 |

6试验方法

6、1外观

在自然光源下，距试样400~500mm进行目测检验。

6、2尺寸偏差

用读数值0.02mm的游标卡尺检测。

6、3性能

6、3、1耐腐蚀性能按QB/T3826进行检验，并按QB/T3832进行评价。

6、3、2氧化膜厚度按QB/T3833进行测定。

6、3、3涂层附着力按GB/T9286进行测定。

6、3、4配合功能用读数值2′的万能角度尺对5、4、4（a）进行检验，并用手感检查5、4、4（b）、（c）。

6、3、5转动力测定

按图5所示方法用0~20N的拉力器测定。

图5   转动力检验示意图

6、3、6按图6所示方法，施力1min，卸荷10 min后检测。

图6  拉力试验示意图

6、3、7反复启闭试验

参照力图7所示方法，按10~20次/ min速度进行空载试验，完成试验次数后，参照图8用钢板尺测量La的数值。

图7  反复启闭试验示意图（一）

图8  反复启闭试验示意图（二）

7检验规则

产品检验分出厂检验和型式检验两种。

产品须经检验合格并附产品合格证后方能出厂。

7、1出厂检验

7、1、1出厂检验应在型式检验合格有效期内进行。

7、1、2出厂检验按GB/T2828规定，抽样采用正常检查一次抽样方案，检验水平为II，合格质量水平AQL值按表3规定。

表3  出厂检验抽样表

| 序号 | 检验项目 | 本标准条款 | 不合格类别 | AQL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 5、2、1 | B | 4.0 |
| 2 |  | 5、2、2 |  |  |
| 3 |  | 5、2、3 |  |  |
| 4 |  | 5、2、4 |  |  |
| 5 | 尺寸偏差 | 5、3、2 |  |  |
| 6 | 性能 | 5、4、4 | C | 5.0 |

7、2型式检验

7、2、1有下列情况之一时，应时行型式检验。

- 新产品或老产品转厂生产的试验定型鉴定；

- 正式生产后，当结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

- 正常生产时，每年检测一次；

- 产品停产一年以上再恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

- 国家质量鉴定机构或合同规定要求进行型式检验时。

7、2、2型式检验按GB/T2829规定，采用判别水平为II，一次抽样方案，不合格质量水平（RQL）值及判定数组应符合表4规定。

表4  型式检验抽样表

| 序号 | 检验项目 | 本标准条款 | 不合格类别 | RQL | Ac Re |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 5、4、1 | C | 65 | 2 3 |
| 2 |  | 5、4、2 |  |  |  |
| 3 |  | 5、4、3 |  |  |  |
| 4 | 性能 | 5、4、5 |  |  |  |
| 5 |  | 5、4、6 | B | 40 | 1 2 |
| 6 |  | 5、4、7 |  |  |  |

8标志、包装、运输及贮存

8、1标志

8、1、1产品应有商标或厂名标志。

8、1、2产品包装应标有产品名称、型号或标记、商标、等级、质量、体积、出厂日期、厂名。

8、2包装

8、2、1产品应用塑料密封内包装，避免互相磨擦。

8、2、2包装中应有检验员签证的产品合格证。

8、3运输

产品在运输中应避免冲击、挤压、雨淋、受潮。

8、4贮存

产品应贮存在无腐蚀性介质、空气流通、相对湿度小于85%的仓库中。