聚氯乙烯(PVC)门窗增强型钢

Reinforcement steel of rigid polyvinyl

chloride window and door

JG/T131-2000

1 范围

本标准规定了聚氯乙烯（PVC）门窗增强型钢（以下简称增强型钢）的要求、实验方法、检验规则、包装、运输、贮存。

本标准适用于一冷却加工成形的方式，用冷轧钢带在连续辊式冷弯剧组上加工生产的增强型钢；也适用于在此种工过程中增加有高频焊接工序的增强型钢。不适用于以拉拔、冲压、弯折方式生产的增强型钢。

2 引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时。所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨适用下列标准最新版本的可能性。

GB/T716—1991   碳素结构钢冷轧钢带

GB/T2518—1988  连续热镀锌薄钢板和钢带

GB/T11253—1989 碳素结构钢和低合金结构钢冷轧薄钢板及钢带

QB/T 3826—1999  轻工业产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法  中性盐雾实验（NSS）法

QB/T 3832—1999   轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价

3  要求

3. 1 材料与表面处理

3. 1. 1  增强型钢为开口型式时，应采用不低于GB/T 11253规定中Q235钢带力学性能的材料轧制，内外表面进行冷镀锌处理或直接使用GB/T 2518—1988中(100—PT—Z—L—B—厚度×宽度)的热镀锌钢带轧制。

3. 1. 2  增强型钢为闭口型式时，应使用不低于GB/T 11253规定中Q235钢带材料轧制，内外表面应进行热镀锌处理。

3. 2  外观

3. 2. 1  增强型钢要求内外表面平整，不允许裂缝、分层、搭焊缺陷存在，许可有深度不超过壁厚所允许负偏差范围的压痕、划痕以及辊印线、烧伤、打磨与清除毛刺的痕迹存在。

3. 2. 2  经高频焊接方法制造的闭口增强型钢，允许焊缝处壁厚增厚和内缝焊筋存在。

3. 2. 3  增强型钢两端其切口斜度应小于7°，外型平整、棱角清晰，不应有毛刺。

3. 3 尺寸偏差

3. 3. 1  增强型钢材料厚度不应小于1.2mm，材料厚度公差应符合GB/T 716中的规定。

3. 3. 2  增强型钢截面尺寸公差如图1所示。

3. 3. 3  增强型钢弯曲内角半径R≤1.4t(t表示壁厚)，如图1所示。

3. 3. 4  增强型钢直线度为1.5mm／m，扭拧度不大于l°，角度偏差不应大于±1.5°。

3. 4 耐蚀性

耐蚀性应达到48 h 8级。

4 试验方法

4. 1 外观

在自然光线下，距试件400～500mm处，进行目测检查。

4. 2 截面尺寸

用精度0.02mm的卡尺在距离增强型钢两端面不应小于200mm处测量。

4. 3 材料厚度

用精度0.02mm的卡尺在距增强型钢端面不应小于10mm处测量。

4. 4 直线度

将增强型钢截取1m放在Ⅲ级平台上用塞尺进行测量，或用1m直尺靠在增强型钢上用塞尺测量间隙。

4. 5 内角半径

在距增强型钢端面处，用半径规分别测定其内角半径R。

4. 6 角度偏差

在距增强型钢端面200mm处，用万能角度尺测定增强型钢角度偏差。

4. 7 扭拧度

将增强型钢放在平台上，借自重使之达到稳定时，沿增强型钢的长度方向测量增强型钢底面与平台之间的最大距离N(如图2所示)，从N值中扣除该处弯曲度后的数值即为扭拧度。

图2  扭拧度测试示意图

扭拧度按型材外接圆直径分档，以型材每毫米宽度上允许扭拧的毫米数表示。

公称长度小于等于6m的型材，其扭拧度应符合表1的规定。长度大于6m的型材，其扭拧度由供需双方商定。

表1

| 外接圆直径 mm | 扭拧度（mm/mm宽） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 每米长度上 | 总长度上 |
|  | 不大于 |  |
| ＞12.5~40 | 0.087 | 0.176 |
| ＞40~80 | 0.052 | 0.123 |
| ＞80~250 | 0.026 | 0.079 |

例：增强型钢外接圆直径为68mm，宽度为46mm，在1m长上测得该型钢N值为3mm。弯曲值为1mm，则扭拧值为1mm，型钢每毫米宽扭拧值为：2/46＝0.043mm。查表1，型钢的允许扭拧值为0.052mm，即实际扭拧值小于允许最大扭拧值，为合格。同理，全长上扭拧度一样判定。

4. 8 耐蚀性

耐蚀性检验按QB/T 3826中规定，评定按QB/T 3832进行。

5 检验规则

产品检验分出厂检验和型式检验两种。

产品须经检验合格并附产品合格证后方能出厂。

5. 1 出厂检验

5. 1. 1  出厂检验应在型式检验合格有效期内进行。

5. 1. 2  出厂检验按GB/T 2828规定，抽样采用正常检查一次抽样方案检查水平为Ⅱ，合格质量水平AQL值按表2规定。

表2  出厂检验抽样表

| 序号 | 检验项目 | 标准条款 | 不合格类别 | AQL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 3.2 | C | 10 |
| 2 | 尺寸偏差 | 3.3 | B | 6.5 |

5. 2 型式检验

5. 2. 1  有下列情况之一时，应进行型式检验：

a)新产品或老产品转厂生产的试验定型鉴定；

b)正式生产后，当结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

c)正常生产时，每年检测一次；

d)产品停产一年以上再恢复生产时；

e)出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

f)国家质量监督机构或合同规定要求进行型式检验时。

5. 2. 2  型式检验按GB/T 2829规定，抽样采用正常检查一次抽样方案，判别水平为Ⅱ级不合格质量水平RQL值及检验项目按表3规定。

表3  型式检验抽样表

| 检验项目 | 检验条款 | 不合格类别 | RQL | Ae Re |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 耐蚀性 | 3.4 | B | 65 | 1 2 |

6 标志、包装、运输及贮存

6. 1 标志

6. 1. 1  产品应有商标或厂名标志。

6. 1. 2  产品包装应标有产品名称，型号或标记，商标，等级，数量，质量，体积，出厂日期，厂名。

6. 2  包装

6. 2. 1  增强型钢一般采用捆扎包装交货，每捆应由同一型号，规格的增强型钢组成。

6. 2. 2  增强型钢一端需放置整齐，用钢带，低碳钢丝或轧箍捆轧扎牢固，长度不大于7m扎3处。第一处距离齐端不大于lm。

6. 3  运输

产品在运输中避免冲击、挤压、雨淋、受潮。

6. 4  贮存    。

6. 4. 1  产品应贮存在无腐蚀性介质。空气流通，相对湿度小于85％的仓库中。

6. 4. 2  产品堆放时，堆码下面应有厚度不小于100mm的软木，间距不大于500mm，堆放高不得超过0.5m。