中华人民共和国建筑工业行业标准

聚氯乙烯（PVC）门窗传动锁闭器

Dricing gear of rigid polyvinyl

Chloride window and door

JG/T126—2000

前言

本标准是根据GB/T1.3—1997 《标准化工作导则 第1单元：标准的起草与表述规则 第3部分：产品标准编定规定》的规定制定的。

本标准由中华人民共和国建设部标准定额研究所提出。

本标准由建设部建筑制品与构配件产品标准化技术委员归口。

本标准起草单位：中国建筑金属结构协会、保定德玛斯建筑材料有限公司、大连实德塑胶工业有限公司、河北胜利集团陈光机械厂、新乡市华龙窗具股份有限公司、广东金峰实业（集团）有限公司汕头金属压铸厂。

本标准主要起草人：刘旭琼、王存吉、王颖、程凤杰、刘燕青、路正中、尤泳浩。

本标准委托中国建筑金属结构协会塑料门窗委员会负责解释。

- 范围

本标准规定了聚氯乙烯（PVC）门窗传动锁闭器（以下简称传动锁闭器）的定义、产品

分类及型号、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于聚氯乙烯（PVC）门窗传动锁闭器。

- 引用标准

下列标准所包含的条文，通过本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所

是版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨适用下列标准最新版本的可能性。

GB/T702—1986 热轧圆钢和方钢尺寸、外形、重量级允许偏差

GB/T905—1994 冷热圆钢、方钢、六角钢尺寸、外形、重量级允许偏差

GB/T2828—1987 逐批检查计数抽样程序及抽样表（适用于连续批的检查）

GB/T2829—1987 周期检查计数抽样程序及抽样表（适用于生产过程稳定性检查）

GB/T11253—1989 碳素结构钢和低合金结构钢冷轧薄钢板及钢带

GB/T16746—1997锌合金铸件

QB/T3826—1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀实验方法  中性盐雾实验（NSS）法

QB/T3832—1999 轻工产品金属镀层腐蚀实验结果的评价

- 定义

本标准采用下列定义。

3. 1传动锁闭器  driving gear

通过转运执手而实现对门窗多点锁闭功能的装置。有关传动锁闭器的构件名称见图1。

3. 2 中心中距  center distance

可转动方孔中心与传动杆件安装表面之间的距离（见图1）。

- 分类及型号

4. 1 分类

传动锁闭器分为推拉传动锁闭器类、平开传动锁闭器类，见表1、表2。

4. 2 型号

4. 2. 1 代号

- 名称代号

塑料门窗传动锁闭器SCB。

- 特性代号 （见表1、表2 ）

表1  推拉传动锁闭器分类表

| 特性 | 推拉窗 | 推拉门 |
| --- | --- | --- |
| 代号 | TC | TM |

表2  平开传动锁闭器分类表

| 特性 | 内开窗 | 外开窗 | 内开门 | 外开门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 代号 | NC | WC | NM | WM |

- 主参数代号

长度（实际长度×10-1）×中心距（实际长度，mm）

4. 2. 2 标记

- 标记方法

中心距

主参数代号

长  度

特性代号

名称代号

- 标记示例

长度为500mm,中心距为17mm的外平开窗用传动锁闭器。

标记为SCB﹒WC 050×17

- 要求

5. 1 材料

动杆、定杆采用GB/T 11253 碳素结构钢中不低于Q235钢带力学性能的材料。

锁块、支架应采用力学性能不低于GB/T 16746 ZznA14CulMg铸造锌合金的材料。

锁柱应采用力学性能不低于GB／T 905规定中Q235的材料。

齿轮应采用力学性能不低于GB／T 702规定中08F的材料。

5. 2 外观

5. 2. 1  传动器表面平滑光亮，不应有飞边、毛刺；镀层表面均匀，不应有露底、泛黄、烧焦等缺陷。

5. 2. 2  表现平直，不允许扭曲。自由状态时，定杆、动杆镰刀弯不大于0.5mm／m。

5. 3 尺寸偏差

5. 3. 1  定杆、动杆宽度尺寸偏差为B0-0.1mm。

5. 3. 2  传动锁闭器齿轮方孔为7+0.2+0.1 mm×7+0.2+0.1mm。

5. 4 性能

5. 4. 1  铆钉连接牢固可靠，铆接后动杆运动灵活，无卡滞现象。锁柱铆接适度。

5. 4. 2  单个锁柱承受沿锁柱轴线200N静拉力(见图2)，不应损坏、变形、松动。承受垂直于锁块、锁柱轴线方向800N静拉力时(见图3)不应变形、损坏、松动。

5. 4. 3  锁柱为偏心可调式时，初调时，调整力矩不应大于0．5N·m，再调时调整力矩不小于0．3N·m，偏心调整量±1.0mm。

5. 4. 4  齿轮与齿条配合紧凑，转动手柄，间隙量不应大于±3°(不包括手柄与齿轮的配合间隙)。空载，转动力矩不应大于o．2N·m，如图4所示。

5. 5  牢固度

传动锁闭器动杆处于锁闭位置时，在执手处向锁闭方向施26N·m力矩，各零部件无任何损坏，无明显变形。

5. 6 耐蚀性

耐蚀等级应达到96h 8级。

5. 7  反复启闭

经不同级别次数开关试验，构件无扭曲、松脱，不应影响使用。产品等级如表3。

表3  反复启闭试验次数表

| 等级 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 反复启闭次数，万次 | ≥5 | ≥3 | ≥1.5 |

6  试验方法

6. 1 外观

在自然光线下，距试样400～500mm处目测检查。

6. 2 尺寸偏差

6. 2. 1  用精度为0.02mm的卡尺检测试件宽度。

6. 2. 2  将试件放在Ⅲ级精度的平台上，用塞尺检测镰刀弯。

6. 3  性能

6. 3. 1  锁柱、锁块静拉力试验在量程为10kN、精度为0.01kN的材料试验机上进行。

6. 3. 2  偏心可调锁柱偏心调整检测用量程为5N·m、精度为0.03N·m的扭力扳手进行。

6. 3. 3  转动力矩的检测：在距转动中心70mm处用量程为50N、精度为0．1N的测力计进行。

6. 3. 4  齿轮与齿条配合紧凑，转动手柄间隙量不应大于±3。  (不包括手柄与齿轮的配合间隙，如图4所示)载转动力矩不大于0．2N·m，如图5所示。

6. 3. 5  牢固度检测：在距执手转动中心70mm处用量程为10kN、精度为0.01kN的测力计进行测量

6. 3. 6  耐蚀性试验按QB／T 3826—1999第4章的规定进行，并按QB／T 3832进行评价。

6. 3. 7  反复启闭试验：将试件固定在模拟窗扇杆件上，在一端的锁柱上悬挂2kg的法码转动手柄进行测试。

7  检验规则

产品检验分出厂检验和型式检验两种。

产品须经检验合格并附产品合格证后方能出厂。

7. 1  出厂检验

7. 1. 1  产品出厂检验应在型式检验合格的有效期内进行。

7. 1. 2  出厂检验按GB/T 2828规定，抽样采用正常检查一次抽样方案，检查水平为Ⅱ，合格质量水平AQL值按表4规定。

表4  出厂检验抽样表

| 序号 | 检验项目 | 本标准条款 | 不合格类别 | RQL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 5.2 | C | 65 |
| 2 | 性能 | 5. 4. 1 | B | 40 |
| 3 |  | 5. 4. 3 |  |  |
| 4 |  | 5. 4. 4 |  |  |

7. 2 型式检验

7. 2. 1  有下列情况之一时，应进行型式检验：

a)新产品或老产品转厂生产的试验定型鉴定；

b)正式生产后，当结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

c)正常生产时，每年检测一次；

d)产品停产一年以上再恢复生产时；

e)出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

f)国家质量监督机构或合同规定要求进行型式检验时。

7. 2. 2  型式检验按GB/T 2829规定，抽样采用判别水平为Ⅲ，一次抽样方案，不合格质量水平RQL值应符合表5规定。

表5  型式检验抽样表

| 序号 | 检验项目 | 本标准条款 | 不合格类别 | RQL | 判别组数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ae Re |
| 1 | 性能 | 5.4.2 | B | 20 | 0 1 |
| 2 |  | 5.4.5 |  |  |  |
| 3 |  | 5.4.6 |  |  |  |
| 4 |  | 5.4.7 |  |  |  |
| 5 | 尺寸形状 | 5.3 | C | 40 | 1 2 |

8 标志、包装、运输及贮存

8. 1 标志

8. 1. 1 产品应有商标或厂名标志。

8. 1. 2 产品包装应标有产品名称，型号或标记，商标、等级、数量、质量、体积、出厂日期，厂名。

8. 2 包装

8. 2. 1  产品应有塑料密封内包装，避免互相摩擦。

8. 2. 2  包装中应有检验员签证的产品合格证。

8. 3 运输

产品在运输中避免冲击、挤压、雨淋、受潮。

8. 4 贮存

产品应贮存在无腐蚀性介质、空气流通、相对湿度小于85%的仓库中。