附录一

塑料门窗工艺流程图

质量控制点

*  下  料

长度公差：±0.5㎜

角度公差：45°±30′；90°±20′

铣槽  开V口

单位：㎜

加增强型钢

| 窗尺寸范围 | 300-900 | 901-1500 | 1502-2000 | ＞2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公差 | ≤±2.0 | ≤±2.5 | ≤±3.0 | ≤±3.5 |
| 门尺寸范围 | ≤2000 | ＞2000 |  |  |
| 公差 | ≤±2.0 | ≤±3.5 |  |  |
| 门窗框扇对角线尺寸之差 |  |  |  | ≤±3.0 |

*   焊  接

清  角

组  装

成品窗

包装入库

注：*为主要工艺过程    	正品流转     		残次品退